## РЕКОМЕНДАЦИИ

Для того чтобы продлить срок службы канатов и верёвок, необходимо следовать нашим рекомендациям:

- Следует избегать трения о шероховатые поверхности и острые края, так как это может привести к повышенному износу и снижению срока службы веревок;

- Небольшие рывки не влияют на качество веревок. Необходимо избегать резких рывков и срывов альпинистских веревок с высоты более 2м. От этого веревка “задубеет”, потеряет мягкость;

- Повышенная влажность приводит к разрушению натуральных канатов. Синтетические канаты влаги не боятся, однако в мокром виде они значительно увеличивают вес и теряют прочность. Поэтому канаты необходимо хранить в сухом помещении;

- УФ излучение приводит к постепенному старению волокон канатов. Несмотря на то, что естественный износ при использовании канатов проявляется активнее, чем влияние солнечных лучей, следует избегать попадания прямого солнечного света при хранении канатов;

- Не допускать контакта с кислотами, щелочами, лакокрасочными материалами, углеводородами и прочими агрессивными средами, так как обычно сложно определить степень их воздействия на веревку. Загрязненную веревку нужно промыть в теплой воде и оставить сушиться вне источников тепла;

- Ограничивать рабочую нагрузку до 15-25% от разрывной нагрузки. Свыше этих значений теряется способность к упругому восстановлению каната, возникает явление крип (”ползучесть”), что приводит к разрушению каната;

- Узлы различных видов уменьшают прочность на 30-60%. При экстремальных нагрузках канат рвется именно в узле.