## ВИДЫ ВОЛОКОН

Сравнительная характеристика различных видов волокон, используемых в производстве канатов и веревок Полиамид Полипропилен (пленка) Полипропилен ("Мультитекс") Полиэфир Пенька Сизаль Джут Хлопок Прочность 4280 кгс 2270 кгс 2600 кгс 3500 кгс 1550 кгс 2090 кгс 1370 кгс 935 кгс Удлинение при нагрузке 50% от максимальной 20-25% 8-12% 18-20% 13% 6-10% 6-10% 2-4% 2-4% Удельная плотность, кг/м3 1,14 0,91 0,92 1,38 1,38 1,35 1,2 1,25 Плавучесть нет да да нет нет нет нет нет Температура плавления 215 С 165 С 165 С 260 С - - - - Стойкость к УФ-излучению Износостойкость Устойчивость к действию кислот Устойчивость к действию щелочей Устойчивость к гниению Впитывают влагу да нет нет нет да нет да да Прочность - разрывная нагрузка каната диаметром 16мм Условное обозначение: наилучшее очень хорошее хорошее среднее слабое